产品质量监督抽查实施细则

2024年昌吉州农用地膜产品质量

监督抽查实施细则

2024-04- 发布                             2024-04- 实施

昌吉州市场监督管理局

2024年昌吉州农用地膜产品质量

监督抽查实施细则

1 抽样方法

抽查产品为聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜（以下简称：农用地膜），在昌吉州行政区域内流通领域抽样。在销售企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在待销的合格产品中随机抽取2卷农用地膜，将抽取到的2卷农用地膜去掉外层2米后，从每卷各取一块，将2块农用地膜按编号1、2号标明，1、2号样品长度为4米，其中1号农用签封标明为检验样品，2号农用签封标明为备用样品，做好样品标识后带回。

2 检验依据

表1农用地膜检验项目、检验依据、检验方法

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | GB 13735-2017 | GB/T 6672-2001 |
| 2 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006 |
| 3 | 断裂标称应变（纵、横向） | GB 13735-2017 | GB 13735-2017 GB/T 1040.3-2006 |
| 4 | 直角撕裂负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 | QB/T 1130-1991 |

执行企业标准、团体标准、产品明示质量要求的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 13735 -2017     聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

现行有效的企业标准、地方标准、团体标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。