产品质量监督抽查实施细则

2024年昌吉回族自治州食品塑料包装容器工具等制品产品质量监督抽查实施细则

2024-04-  发布                                        2024-04-  实施

昌吉回族自治州市场监督管理局

2024年昌吉回族自治州食品塑料包装容器工具等制品

产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为昌吉回族自治州生产领域和流通领域。

流通领域抽样产品为食品用保鲜膜、袋。

塑料购物袋、密胺塑料餐具产品在流通和生产领域抽样。

食品接触用塑料材料及制品在生产领域抽样。

1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品，或在流通领域待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 |  | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品接触用塑料材料及制品 | 聚酯（PET）无汽饮料瓶 | V（容积）＜1000mL，40个；V≥1000 mL，20个 | V（容积）＜1000mL，20个；V≥1000 mL，10个 | V（容积）＜1000mL，20个；V≥1000 mL，10个 |
|  | 其他容器类制品 （聚酯（PET）食用油壶、热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶等） | V（容积）＜1000mL，40个；V≥1000 mL，20个 | V（容积）＜1000mL，20个；V≥1000 mL，10个 | V（容积）＜1000mL，20个；V≥1000 mL，10个 |
|  | 塑料瓶坯 | 60个 | 40个 | 20个 |
|  | 塑料防盗瓶盖和其他类塑料瓶盖a | 150个 | 100个 | 50个 |
|  | 塑料吸管 | 250支 | 200支 | 50支 |
|  | 塑料编织袋 | 30条 | 20条 | 10条 |
| 密胺塑料餐具 |  | 筷子、勺、叉：60支；其它产品：30个 | 筷子、勺、叉：40支；其它产品：20个 | 筷子、勺、叉： 20支；其它产品：10个 |
| 塑料购物袋 |  | 100个 | 60个 | 40个 |
| 食品用保鲜膜、袋 |  | 2卷 | 1卷 | 1卷 |
| 注：a应抽取相配套的瓶子10个。 |  |  |  |  |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表10。

表2  聚酯（PET）无汽饮料瓶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 锑迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 乙二醇迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 8 | 对苯二甲酸（仅对PET材质） | GB 31604.21-2016 |
| 注：高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 |  |  |

表3 其他容器类制品

（聚酯（PET）食用油壶、热灌装用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）碳酸饮料瓶等）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 锑迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 乙二醇迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 8 | 对苯二甲酸（仅对PET材质） | GB 31604.21-2016 |
| 注：高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 |  |  |

表4  瓶坯

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 锑迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.41-2016 |
| 7 | 乙二醇迁移量（仅对PET材质） | GB 31604.44-2016 |
| 8 | 对苯二甲酸（仅对PET材质） | GB 31604.21-2016 |
| 9 | 乙醛（仅对PET材质） | BB/T 0060-2012 |
| 注：高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 |  |  |

表5  塑料防盗瓶盖和其他类塑料瓶盖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 密封性能 | GB/T 17876-2010 |
| 7 | 热稳定性能 | GB/T 17876-2010 |
| 8 | 跌落性能 | GB/T 17876-2010 |
| 9 | 开启扭矩性能 | GB/T 17876-2010 |
| 10 | 防盗环物理性能 | GB/T 17876-2010 |
| 注： 1.塑料防盗瓶盖做1-10项；其他类塑料瓶盖做1-5项。 2.高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 |  |  |

表6  塑料吸管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 注：高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 |  |  |

表7 塑料编织袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 拉伸负荷-经向 | GB/T 8946-2013 |
| 7 | 拉伸负荷-纬向 | GB/T 8946-2013 |
| 8 | 拉伸负荷-缝底向 | GB/T 8946-2013 |
| 9 | 拉伸负荷-粘合向 | GB/T 8946-2013 |
| 10 | 耐热性能 | GB/T 8946-2013 |
| 11 | 跌落性能 | GB/T 8946-2013 |
| 注：高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 |  |  |

表8  密胺餐具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 6 | 特定迁移总量（以甲醛计） | GB 31604.48—2016 |
| 7 | 耐干热性 | QB/T 1999-1994 |
| 8 | 耐低温性 | QB/T 1999-1994 |
| 9 | 耐湿热性 | QB/T 1999-1994 |
| 10 | 耐污染性 | QB/T 1999-1994 |
| 11 | 翘曲（地部） | QB/T 1999-1994 |
| 12 | 跌落 | QB/T 1999-1994 |
| 注：高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 |  |  |

表9 塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识要求 | GB/T 21661-2020 |
| 2 | 环保要求 | GB/T 21661-2020 |
| 3 | 厚度及偏差 | GB/T 21661-2020 GB/T 6672-2001 |
| 4 | 宽度偏差 | GB/T 21661-2020 GB/T 6673-2001 |
| 5 | 长度偏差 | GB/T 21661-2020 GB/T 6673-2001 |
| 6 | 提吊试验 | GB/T 21661-2020 |
| 7 | 跌落试验 | GB/T 21661-2020 |
| 8 | 漏水性 | GB/T 21661-2020 |
| 9 | 封合强度 | GB/T 21661-2020 QB/T 2358-1998 |
| 10 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2020 GB/T 9639.1-2008 |
| 11 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
| 12 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 13 | 重金属 | GB 31604.9—2016 |
| 14 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
| 注： 1.如遇不适用项目（如未提供厚度、承重公称值等）时需在检验报告标明不适用项。 2.11-14项仅适用于食品接触用塑料购物袋。 3.高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 4.脱色试验仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |

表10 食品用保鲜膜、袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7—2016 GB 4806.7—2023 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 脱色试验（限添加了着色剂的产品） | GB 31604.7—2023 |
| 注：高锰酸钾消耗量不适用生产日期在2024年9月6日之后的、且淀粉含量≥40%的淀粉基塑料材料及制品。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求

QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶

BB/T 0060-2012 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

GB/T 41167-2021 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶通用技术要求

GB/T 17876-2010 包装容器 塑料防盗瓶盖

QB/T 1999-1994 密胺塑料餐具

GB/T 21661-2020 塑料购物袋

GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。