产品质量监督抽查实施细则

2024年昌吉回族自治州电线电缆产品质量

监督抽查实施细则

2024-04-  发布                                           2024-04-   实施

昌吉回族自治州市场监督管理局

2024年昌吉回族自治州电线电缆产品质量监督

抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在昌吉回族自治州行政区域内的电线电缆产品生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查样品基数满足抽样数量即可，优先抽取库存量大的品种。

挤包绝缘低压电力电缆：每批次产品抽取样品20米，其中10米作为检验样品，10米作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |
| 3 | 护套平均厚度 |  |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |
| 5 | 绝缘偏心度 |  |
| 6 | 导体电阻 | GB/T 3956-2008 GB/T 12706.1-2020 |
| 7 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |
| 9 | 绝缘热收缩 | GB/T 2951.13-2008 |
| 10 | 绝缘热延伸 | GB/T 2951.21-2008 |
| 11 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008 |
| 12 | 护套老化前断裂伸长率 |  |
| 13 | 单根垂直燃烧试验 | GB/T 18380.12-2022 GB/T 18380.13-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 12706.1-2020 额定电压1 kV（Um=1.2 kV）到35 kV（Um=40.5 kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1 kV（Um=1.2 kV）和3 kV（Um=3.6 kV）电缆

GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。