产品质量监督抽查实施细则

2025年昌吉回族自治州农用地膜产品质量监督抽查实施细则

2025-03-  发布                           2025-03-  实施

昌吉回族自治州市场监督管理局

2025年昌吉回族自治州农用地膜产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜（以下简称：农用地膜）在流通领域抽样。在企业的待销产品随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

农用地膜：在企业认定有质量合格证明的产品中随机抽取同一工艺配方、同一型号规格、同一生产批次的2卷农用地膜，将抽取到的两卷农用地膜裁掉外层10米后，从2卷农用地膜中各无损裁取一块，在取样过程中，避免拉扯、变形等情况，必须保证样品完好。将两块农用地膜按编号1、2号标明，其中1号农用地膜签封标明为检验样品，2号农用地膜签封标明为备用样品，做好样品标识后带回。1、2号样品长度为4米。

2 检验依据

检验项目、检验方法见表1。

表1  GB 13735-2017聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜检验项目、检验方法

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厚度偏差 | 平均厚度偏差 | GB 13735-2017 GB/T 6672-2001 |
|  |  | 厚度极限偏差 |  |
| 2 | 力学性能 | 拉伸负荷（纵、横向） | GB 13735-2017 GB/T 1040.1-2006 GB/T 1040.3-2006 |
|  |  | 断裂标称应变（纵、横向） |  |
|  |  | 直角撕裂负荷a（纵、横向） | GB 13735-2017 QB/T 1130-1991 |
| a采用单片试样 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 13735-2017     聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。