2025年昌吉州塑料一次性餐饮具产品质量风险监测实施方案

一、产品现状分析与风险监测的必要性

（一）塑料一次性餐饮具产品概况

塑料餐具是以符合食品接触标准的塑料制成的餐饮器具，常见材质包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）等七类树脂材料，广泛用于食品包装及一次性用品领域。其底部标注数字1-7的再生标识，对应不同材质特性，如数字5代表PP材质耐高温可微波加热，数字7可能含双酚A需规避高温。

不同材质性能差异显著：PP耐温范围广（-6℃~120℃）且可微波使用，PS高温易释放有害气体，密胺餐具耐摔但不可微波加热。使用中需遵循耐温标识，加热时移除非耐热部件（如PS盒盖），并避免重复使用一次性产品以降低安全风险。选购时应核查QS标识、回收标志及耐温说明，未标明耐热条件的产品默认适用于常温场景。

（二）塑料一次性餐饮具产品的质量安全风险

2025年1月，国家市监总局通报2024年密胺塑料餐具等14种食品相关产品质量国家监督抽查情况，通报称，本年度共抽查检验938家生产单位、351家销售单位的1379批次产品，发现不合格产品50批次。在不合格产品中，塑料一次性餐饮具13批次、工业和商用电热食品加工设备11批次、不锈钢真空杯8批次、餐具洗涤剂5批次、食品接触用纸容器3批次，日用陶瓷餐饮具、竹木餐饮具和纸杯各2批次，复合膜袋、塑料一次性餐饮具、密胺塑料餐具和纸吸管各1批次（见附件1）。

塑料一次性餐饮具。共抽查338批次产品，重点对感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、特定迁移量（以锑计）、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌计数、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）、特定迁移总量（以乙二醇计）、1,3-丁二烯特定迁移量、苯乙烯和乙苯残留量等14个安全项目进行了检验。其中在广东、河北、福建等19个省份的225家生产单位抽查225批次产品；在湖北、广东、上海等16个省份的113家销售单位抽查113批次产品，均未发现不合格产品。

（三）实施风险监测的必要性

塑料一次性餐饮具的潜在风险有。其一，化学物质迁移，| 有害物质（如增塑剂、重金属）在特定条件下可能迁移到食物中。其二，微生物污染，重复使用或存放不当，袋体表面可能吸附细菌、灰尘，增加食物污染风险。其三，物理性损伤，袋体易破损，可能导致食物泄漏污染；误食碎片可能有划伤或梗阻风险。

- 二、监测采样和检验工作要求

（一）产品种类

塑料一次性餐饮具。

（二）风险监测项目和依据

- 1.检验项目

- 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBT材质）。

- 2.监测依据：

GB 4806.6—2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

- 对于本次风险监测项目指标的选择主要基于以下考虑：

- （1）总迁移量：塑料奶瓶的总迁移量若超标，确实值得警惕。它主要指塑料材料中各种物质向食品（如奶液）中迁移的总量。这些迁移出的物质，如果长期被婴幼儿摄入，可能会对他们的健康造成潜在威胁。

- （2）高锰酸钾消耗量：如果奶瓶的高锰酸钾消耗量超标，意味着过多的小分子有机物可能从奶瓶迁移到奶液中，被宝宝吃进去。虽然这些物质的具体成分和含量不同，但其潜在健康风险值得警惕。

- （3）重金属（以Pb计）：铅是国际公认的危害儿童神经系统发育的“第一杀手”。当塑料奶瓶中的铅通过饮食进入宝宝体内后，会储存积累在血液和骨骼中，对多个系统造成严重损害。

- （4）特定迁移总量：特定迁移总量超标会带来健康风险。它衡量的是食品接触材料（如包装袋、容器）中某种特定化学物质（如塑化剂、重金属、双酚A等）在特定条件下迁移到食品中的最大允许量。超标可能会导致内分泌干扰物，可能干扰人体激素平衡，影响生殖和神经系统发育，与某些癌症风险增加有关；潜在的生殖毒性，可能影响生育能力和胎儿发育；一些种类被认为有致癌风险。

- （三）样品来源及采样方案

为保证能够顺利开展本次风险监测项目，采集样品是关键。全部样品应具有代表性，采样时主要考虑价格、产品种类、品牌等，兼顾大中小企业等各类产品。

1.监测批次

共计XX批次。

- 2.采样方法

- （1）采样领域和地点：通过购买的方式从新疆维吾尔自治区流通领域相关专卖店、批发市场、外卖店等渠道获得样品。

- （2）样品属性：采样产品应为不同厂家或同一厂家的不同型号、规格的样品。从同一批产品中随机抽50个样品。

- （3）采样信息：采样过程中应同时记录购买样品的名称、品牌、型号、购买地点和价格等信息，填写风险监测采样单，并保留发票。

- 3.样品处置

- 如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

（四）检测检验要求

1.检验方法及结果判定

- 感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PBT材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、特定迁移总量（以1,4-丁二醇计）（限PBT材质）按照GB 4806.6—2016、GB 4806.7-2023检测及判定。

2.检测设备及人员

本次监测主要采用的设备有点温计、钢直尺、微机控制电液伺服万能试验机、电子天平、电热鼓风干燥箱、恒温水浴锅、等离子体质谱仪（ICP-MS）及其它辅助处理设备。所有仪器由检测机构进行自校或经法定机构检定合格或校准确认后使用，仪器各项参数完全满足检测方法的要求。

本次承担风险监测项目的主检人员均为大学本科以上学历，在相关检测技术岗位工作5年以上，具有丰富的检验检测经验,具备开展该类产品风险监测的软硬件条件。

三、监测检验结果分析

（一）拟采用的数据分析方法

本次风险监测项目检测结果按照采用的检测方法进行评定。同时根据风险监测检测判定结果，从产品类别、销售渠道等角度进行归纳分析，可采用风险矩阵图法、主成分分析法、聚类分析法等，判断风险监测检测结果数据的分布与产品类别、销售渠道的相互关系，进一步评价各监测项目的风险危害程度及影响程度。

塑料一次性餐饮具产品根据GB/T 22760-2008对风险等级进行划分。在产品风险监测的过程中和监测工作结束后，召开专家组风险研判会议，对这次产品风险监测中所选取的风险监测项目进行评估，并对检测结果进行分析，总结出目前塑料一次性餐饮具产品存在的风险，得出这次监测的结论。

（二）拟采用的风险分析方法

本次风险监测项目将根据塑料一次性餐饮具的事迹使用环境进行分类风险评估。

1、风险严重程度分析

根据 GB/T 22760-2020《消费品安全 风险评估导则》的矩阵分析法，对塑料一次性餐饮具可能对人体造成危害项目的危害程度进行分级。危害程度严重性分类见表1。

表1 消费品伤害的严重性分类

| 等级 | 特征描述 |
| --- | --- |
| 非常严重 | 导致灾难性的伤害。该类伤害可导致死亡,身体残疾﹐或引发重大财产损失等 |
| 严重 | 会导致不可逆转的人体伤害(如疤痕等)或造成较大财产损失,这种伤害应在急诊室治疗或住院治疗,或引发的财产损失对家庭生活造成一定较大影响 |
| 一般 | 在门诊对伤害进行处理即可,或引发较小财产损失。该类伤害对人体或家庭后续财务开支造成的影响一般 |
| 微弱 | 可在家里自行对伤害进行处理,不需就医治疗,但对人体造成某种程度的不舒适感,并未造成明显财产损失。该类伤害对人体健康和财产的影响较轻 |

2、伤害发生的可能性分级

风险发生的可能性是指风险源与消费者接触的频率和难易程度，包括多方面因素，参考GB/T 22760-2020《消费品安全 风险评估导则》分级情况如表1所示。

表2风险发生的可能性分级

| 可能性分级 | 特征描述 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 风险事件发生的可能性极大，在任何情况下都会重复出现 |
| Ⅱ | 经常发生风险事件 |
| Ⅲ | 有一定的风险事件发生可能性，不属于小概率事件 |
| Ⅳ | 有一定的风险事件发生可能性，属于小概率事 |
| Ⅴ | 会发生少数风险事件，但可能性较小 |
| Ⅵ | 会发生少数伤害事件,但可能性极小 |
| Ⅶ | 不会发生,但在极少数特定情况下可能发生 |
| Ⅷ | 在任何情况下都不会发生伤害事件 |

3、风险等级划分

此次塑料一次性餐饮具产品质量安全风险监测工作将重点关注使用安全性的危害评估。根据相关标准和本方案中所确定的方法对该产品的潜在风险进行监测。通过合理采样、科学试验、分类分析的方式，根据表2确定风险的可能性等级。然后将风险严重程度和发生可能性依据表3，确认该风险的等级。

表3 风险等级

| 伤害发生的可能性 | 伤害发生的严重程度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常严重 | 严重 | 一般 | 微弱 |
| Ⅰ | 严重风险 | 严重风险 | 严重风险 | 中等风险 |
| Ⅱ | 严重风险 | 严重风险 | 严重风险 | 低风险 |
| Ⅲ | 严重风险 | 严重风险 | 严重风险 | 低风险 |
| Ⅳ | 严重风险 | 严重风险 | 中等风险 | 可容许风险 |
| Ⅴ | 严重风险 | 中等风险 | 低风险 | 可容许风险 |
| Ⅵ | 中等风险 | 低风险 | 可容许风险 | 可容许风险 |
| Ⅶ | 低风险 | 可容许风险 | 可容许风险 | 可容许风险 |
| Ⅷ | 可容许风险 | 可容许风险 | 可容许风险 | 可容许风险 |

（三）产品质量安全风险原因深度分析

1、安全风险产生原因

针对风险监测的项目，分析风险产生的原因：

（1）塑料一次性餐饮具产品虽然有国家强制标准，但标准发布实施时间较短，部分企业生产、设计未能追踪国标要求。

（2）塑料一次性餐饮具生产企业除少量头部企业外，主要为小微型企业生产，小微型企业缺乏产品质量的基本保证能力,加上市场竞争激烈，为降低成本，在产品设计和制造上没有充分考虑产品的质量问题。

2、拟采取的工作方案

根据监测结果并进行相应的风险评估后，如果产品存在高风险，应提出是否发出风险预警的建议，并针对高风险因素产生的原因提出消除或减小该风险的保护措施和后处理建议，具体内容如下：

（1）统计产品项目类别、产品的生产企业名称、产地、产品的价格区间。将统计结果绘制成表，并分析各统计结果，找出质量缺陷的塑料一次性餐饮具主要产地、主要生产企业以及主要消费人群等信息及时通报生产企业所在地的质监、工商等质量监管部门，建议采取产品质量整改、库存产品返工、已售产品召回等措施，减小由于产品质量缺陷可能导致的安全事故；对拒绝接受整改的企业，相关部门应采取强制措施控制这些潜在的危害。针对某些小型生产企业或作坊使用大品牌产品的外观和标识、有明显仿冒痕迹和明显假冒的行为，与各政府相关职能部门联合制定质量整治活动，并积极配合生产企业所在地政府管理部门，严厉打击生产企业违反安全质量法规的假冒伪劣行为，对严重违法企业提出严厉处置措施。

（2）对本次风险监测中存在质量缺陷的生产企业，承检单位应充分发挥技术机构的优势与各生产企业建立质量帮扶通道。在取得企业信任和同意的前提下，参照高危害项目的原因分析内容，帮助企业依次排查产品质量缺陷项目的具体产生原因，积极引导企业建立并完善标准化体系和质量管理体系，并在购置必要的检测设备、建立检测实验室和技术人员培训等方面给予充分帮助和支持。同时，督促其提高原材料质量，加强供应商和生产过程中的质量监控。要求企业做好产品安全质量控制，排查质量安全缺陷，帮助其提升技术条件和风险评估能力，在保证产品安全的同时提高产品使用性能。

（3）加强产品安全要求的宣传引导，指导消费者买到放心如意的产品。社会和媒体、网络等各方的监督始终是保证产品质量的重要环节，将此次风险监测评估成果以报道、专栏等形式指导消费者进行相关产品的甄别、督促消费者遵照产品说明书正确使用，提醒消费者注意防范可能发生的风险和危害。制作塑料一次性餐饮具购买手册，每年定期通过展板、宣传栏、质量月活动等方式加强对消费者正确选购塑料一次性餐饮具产品的宣传，引导广大消费者根据自身需求选择合理价位的产品，提升大家维护自身合法权益的意识，促使塑料一次性餐饮具行业整体质量水平的提高，为消费者创造放心满意的消费环境。

（四）本次风险监测使用的检测仪器设备信息

| 序号 | 仪器设备名称 | 型 号 | 编 号 | 测量范围及精度 | 校准有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点温计 | TES-1310 | / | -50-1300℃ | 2025.11.24 |
|  | 钢直尺 | 1000mm | 91404 | 0-1000mm | 2026.1.15 |
|  | 微机控制电液伺服万能试验机 | WDW-10C | 54862 | 0-10kN/0.5级 | 2026.1.9 |
|  | 电子天平 | YHM-20002 | 1910135 | 2000g，0.01g/Ⅱ级 | 2025.11.24 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 8401-5 | 168 | 0-300℃ | 2026.6.5 |
|  | 恒温水浴锅 | DXDL-100 | 241142 | 2-100℃ | 2026.2.27 |
|  | 等离子体质谱仪（ICP-MS） | Agilent7850 | N8422A | / | 2026.6.5 |

注：本次检验使用仪器、设备，所有仪器、设备均在校准有效期内。

（五）进度要求

| 抽样时间 | 2025年XX月XX日-2025年XX月XX日 |
| --- | --- |
| 检验时间 | 2025年XX月XX日-2025年XX月XX日 |
| 任务上报时间 | 2025年XX月XX日前 |