
2025年昌吉州保温材料硅酸钙板产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

本次抽查采用随机抽样，抽取的样品应为同规格、同批次的产品，抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品，若产品标注有效期，则有效期应在监督抽查整体工作结束后。如存在多个规格型号，优先抽取企业的主导产品。

所抽样品应留存样品标签标识及照片。

抽样基数满足抽样数量即可。

检验样品数量按表1，同时抽取同等规格的备用样品。

表1建筑保温材料生产领域抽查抽样尺寸及数量
	序号
	样品
	检样数量/批
	备样数量/批

	1
	纤维增强硅酸钙板
	整板2块
	2块


2检验项目及检测方法

表2建筑保温材料检验项目及检测方法
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	纤维增强硅酸钙板

JC/T 564.1-2018
	不燃性
	GB/T 5464—2010

	
	
	不透水性
	GB/T 7019—2014

	
	
	抗冲击强度
	GB/T 7019—2014

	
	
	抗折强度
	GB/T 7019—2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准
GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

JC/T 564.1-2018纤维增强硅酸钙板第1部分：无石棉硅酸钙

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
（1）经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
（2）若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
（3）若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
（4）若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
（5）若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
（6）若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
2
1

