2025年昌吉州防水卷材产品质量风险监测实施方案

一、产品现状分析与风险监测的必要性

（一）防水卷材产品概况

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。

将沥青类或高分子类防水材料浸渍在胎体上，制作成的防水材料产品，以卷材形式提供，称为防水卷材。根据主要组成材料不同，分为沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材;根据胎体的不同分为无胎体卷材、纸胎卷材、玻璃纤维胎卷材、玻璃布胎卷材和聚乙烯胎卷材。

防水卷材要求有良好的耐水性，对温度变化的稳定性(高温下不流淌、不起泡、不淆动;低温下不脆裂)，一定的机械强度、延伸性和抗断裂性，要有一定的柔韧性和抗老化性等。 [1]

防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料。是建筑工程防水材料中的重要品种之一。

根据其主要防水组成材料可分为沥青防水材料、高聚物改性防水卷材和合成高分子防水卷材（SBC120聚乙烯丙纶复合卷材）三大类。有PVC、EVA、PE、ECB等多种防水卷材

沥青防水卷材是在基胎（如原纸、纤维织物）上浸涂沥青后，再在表面撒布粉状或片状的隔离材料而制成的可卷曲片状防水材料。

（二）防水卷材产品的质量安全风险

2025年1月，国家市监总局通报2024年家用电动洗衣机等32种产品质量国家监督抽查情况，指出，2024年建筑防水卷材产品质量国家监督抽查在山东、江苏、辽宁、河北、湖北、安徽等28个省（区、市）340家生产单位抽查了340批次产品，抽查发现61批次产品不合格。

其中：34批次产品浸水后质量增加不合格、33批次产品热老化不合格23批次产品接缝剥离强度不合格、17批次产品可溶物含量不合格、9批次产品低温柔性不合格、3批次产品持粘性不合格、3批次产品剥离强度不合格、2批次产品与水泥砂浆剥离强度不合格、2批次产品耐热性不合格、1批次产品复合强度（FS2型表层与芯层）不合格、1批次产品卷材与卷材剥离强度（搭接边）不合格、1批次产品自粘沥青再剥离强度不合格、1批次产品热处理尺寸变化率不合格、1批次产品直角撕裂强度不合格、1批次产品延伸率不合格。。

（三）实施风险监测的必要性

防水卷材的潜在风险有。其一，防水功能失效，卷材出现收缩、接缝剥离强度不足，伸强度或撕裂强度不够，导致与基层粘结不牢，形成空鼓，水分渗透，防水层失效。其二，影响建筑结构安全，防水层失效后，水分渗入混凝土结构，可能导致钢筋锈蚀，影响结构耐久性与安全性，地下工程漏水还可能引起土壤流失甚至地基沉降。其三，环境污染，劣质卷材生产过程中可能产生废气、废水施工时挥发性有机物排放，以及废旧卷材处理，都可能对环境造成污染。

- 二、监测采样和检验工作要求

（一）产品种类

弹性体改性沥青防水卷材。

（二）风险监测项目和依据

- 1.检验项目

- 可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、浸水后质量增加、热老化（拉力保持率、延伸率保持率、低温柔性、尺寸变化率质量损失）、渗油性、接缝剥离强度。

- 2.监测依据：

- GB 18242-2008弹性体改性沥青防水卷材

- 对于本次风险监测项目指标的选择主要基于以下考虑：

- （1）可溶物含量：防水卷材可溶物含量不合格会带来防水效果下降，搭接边密封不牢，易渗漏水，耐老化性能差，使用寿命短；耐久性不足，产品厚度无法保障；低温柔性、抗裂性和自愈能力变差。

- （2）拉伸性能：拉伸性能不合格的卷材，就像一张缺乏弹性的脆皮，无法适应建筑物的正常“活动”，从而导致防水功能失效与渗漏，工程耐久性大打折扣，维修成本高昂，隐蔽性损伤难以察觉，隐患巨大，威胁建筑结构安全。

- （3）浸水后质量增加：防水卷材如果“浸水后质量增加”这项指标不合格，意味着它的耐水性和长期稳定性可能不达标，容易吸水，这会直接影响防水效果和工程寿命。

- （4）热老化：“热老化性能”是衡量防水卷材耐久性和使用寿命的关键指标之一。它模拟了材料在长期使用过程中，受环境温度、热量（特别是夏季高温）及自然气候条件影响下的性能变化。这项指标不合格，通常意味着卷材的原材料或生产工艺存在问题，导致其耐热性、热稳定性不足，无法在设计年限内保持应有的防水效果。

- （5）不透水性：不透水性”是指防水卷材在特定水压下和规定时间内抵抗水分渗透的能力。它是衡量防水卷材是否“名副其实”的最直接、最关键的指标之一。不透水性不合格的防水卷材，就像一张有无数细微孔洞的塑料布，无法有效阻挡水的侵入，会带来一系列严重问题：防水功能直接失效与渗漏、引发后续工程隐患与结构安全风险、造成巨大的经济损失与高昂的维修成本。

- （三）样品来源及采样方案

为保证能够顺利开展本次风险监测项目，采集样品是关键。全部样品应具有代表性，采样时主要考虑价格、产品种类、品牌等，兼顾大中小企业等各类产品。

1.监测批次

共计XX批次。

- 2.采样方法

- （1）采样领域和地点：通过购买的方式从新疆维吾尔自治区流通领域相关专卖店、批发市场、外卖店等渠道获得样品。

- （2）样品属性：采样产品应为不同厂家或同一厂家的不同型号、规格的样品。从同一批产品中随机抽2.5米样品。

- （3）采样信息：采样过程中应同时记录购买样品的名称、品牌、型号、购买地点和价格等信息，填写风险监测采样单，并保留发票。

- 3.样品处置

- 如产品包装或说明书等材料上标明特殊储存或搬运要求，样品应按要求进行处置。

（四）检测检验要求

1.检验方法及结果判定

- 可溶物含量、耐热性、低温柔性、不透水性、拉力、延伸率、浸水后质量增加、热老化（拉力保持率、延伸率保持率、低温柔性、尺寸变化率质量损失）、渗油性、接缝剥离强度按照GB 18242-2008检测及判。

2.检测设备及人员

本次监测主要采用的设备有微机控制电液伺服万能试验机、电子天平、电热鼓风干燥箱、高低温水浴锅、低温箱、不透水仪、热老化试验箱、低温弯折仪及其它辅助处理设备。所有仪器由检测机构进行自校或经法定机构检定合格或校准确认后使用，仪器各项参数完全满足检测方法的要求。

本次承担风险监测项目的主检人员均为大学本科以上学历，在相关检测技术岗位工作5年以上，具有丰富的检验检测经验,具备开展该类产品风险监测的软硬件条件。

三、监测检验结果分析

（一）拟采用的数据分析方法

本次风险监测项目检测结果按照采用的检测方法进行评定。同时根据风险监测检测判定结果，从产品类别、销售渠道等角度进行归纳分析，可采用风险矩阵图法、主成分分析法、聚类分析法等，判断风险监测检测结果数据的分布与产品类别、销售渠道的相互关系，进一步评价各监测项目的风险危害程度及影响程度。

防水卷材产品根据GB/T 22760-2008对风险等级进行划分。在产品风险监测的过程中和监测工作结束后，召开专家组风险研判会议，对这次产品风险监测中所选取的风险监测项目进行评估，并对检测结果进行分析，总结出目前防水卷材产品存在的风险，得出这次监测的结论。

（二）拟采用的风险分析方法

本次风险监测项目将根据防水卷材的事迹使用环境进行分类风险评估。

1、风险严重程度分析

根据 GB/T 22760-2020《消费品安全 风险评估导则》的矩阵分析法，对防水卷材可能对人体造成危害项目的危害程度进行分级。危害程度严重性分类见表1。

表1 消费品伤害的严重性分类

| 等级 | 特征描述 |
| --- | --- |
| 非常严重 | 导致灾难性的伤害。该类伤害可导致死亡,身体残疾﹐或引发重大财产损失等 |
| 严重 | 会导致不可逆转的人体伤害(如疤痕等)或造成较大财产损失,这种伤害应在急诊室治疗或住院治疗,或引发的财产损失对家庭生活造成一定较大影响 |
| 一般 | 在门诊对伤害进行处理即可,或引发较小财产损失。该类伤害对人体或家庭后续财务开支造成的影响一般 |
| 微弱 | 可在家里自行对伤害进行处理,不需就医治疗,但对人体造成某种程度的不舒适感,并未造成明显财产损失。该类伤害对人体健康和财产的影响较轻 |

2、伤害发生的可能性分级

风险发生的可能性是指风险源与消费者接触的频率和难易程度，包括多方面因素，参考GB/T 22760-2020《消费品安全 风险评估导则》分级情况如表1所示。

表2风险发生的可能性分级

| 可能性分级 | 特征描述 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 风险事件发生的可能性极大，在任何情况下都会重复出现 |
| Ⅱ | 经常发生风险事件 |
| Ⅲ | 有一定的风险事件发生可能性，不属于小概率事件 |
| Ⅳ | 有一定的风险事件发生可能性，属于小概率事 |
| Ⅴ | 会发生少数风险事件，但可能性较小 |
| Ⅵ | 会发生少数伤害事件,但可能性极小 |
| Ⅶ | 不会发生,但在极少数特定情况下可能发生 |
| Ⅷ | 在任何情况下都不会发生伤害事件 |

3、风险等级划分

此次防水卷材产品质量安全风险监测工作将重点关注使用安全性的危害评估。根据相关标准和本方案中所确定的方法对该产品的潜在风险进行监测。通过合理采样、科学试验、分类分析的方式，根据表2确定风险的可能性等级。然后将风险严重程度和发生可能性依据表3，确认该风险的等级。

表3 风险等级

| 伤害发生的可能性 | 伤害发生的严重程度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非常严重 | 严重 | 一般 | 微弱 |
| Ⅰ | 严重风险 | 严重风险 | 严重风险 | 中等风险 |
| Ⅱ | 严重风险 | 严重风险 | 严重风险 | 低风险 |
| Ⅲ | 严重风险 | 严重风险 | 严重风险 | 低风险 |
| Ⅳ | 严重风险 | 严重风险 | 中等风险 | 可容许风险 |
| Ⅴ | 严重风险 | 中等风险 | 低风险 | 可容许风险 |
| Ⅵ | 中等风险 | 低风险 | 可容许风险 | 可容许风险 |
| Ⅶ | 低风险 | 可容许风险 | 可容许风险 | 可容许风险 |
| Ⅷ | 可容许风险 | 可容许风险 | 可容许风险 | 可容许风险 |

（三）产品质量安全风险原因深度分析

1、安全风险产生原因

针对风险监测的项目，分析风险产生的原因：

（1）防水卷材产品虽然有国家强制标准，但标准发布实施时间较短，部分企业生产、设计未能追踪国标要求。

（2）防水卷材生产企业除少量头部企业外，主要为小微型企业生产，小微型企业缺乏产品质量的基本保证能力,加上市场竞争激烈，为降低成本，在产品设计和制造上没有充分考虑产品的质量问题。

2、拟采取的工作方案

根据监测结果并进行相应的风险评估后，如果产品存在高风险，应提出是否发出风险预警的建议，并针对高风险因素产生的原因提出消除或减小该风险的保护措施和后处理建议，具体内容如下：

（1）统计产品项目类别、产品的生产企业名称、产地、产品的价格区间。将统计结果绘制成表，并分析各统计结果，找出质量缺陷的防水卷材主要产地、主要生产企业以及主要消费人群等信息及时通报生产企业所在地的质监、工商等质量监管部门，建议采取产品质量整改、库存产品返工、已售产品召回等措施，减小由于产品质量缺陷可能导致的安全事故；对拒绝接受整改的企业，相关部门应采取强制措施控制这些潜在的危害。针对某些小型生产企业或作坊使用大品牌产品的外观和标识、有明显仿冒痕迹和明显假冒的行为，与各政府相关职能部门联合制定质量整治活动，并积极配合生产企业所在地政府管理部门，严厉打击生产企业违反安全质量法规的假冒伪劣行为，对严重违法企业提出严厉处置措施。

（2）对本次风险监测中存在质量缺陷的生产企业，承检单位应充分发挥技术机构的优势与各生产企业建立质量帮扶通道。在取得企业信任和同意的前提下，参照高危害项目的原因分析内容，帮助企业依次排查产品质量缺陷项目的具体产生原因，积极引导企业建立并完善标准化体系和质量管理体系，并在购置必要的检测设备、建立检测实验室和技术人员培训等方面给予充分帮助和支持。同时，督促其提高原材料质量，加强供应商和生产过程中的质量监控。要求企业做好产品安全质量控制，排查质量安全缺陷，帮助其提升技术条件和风险评估能力，在保证产品安全的同时提高产品使用性能。

（3）加强产品安全要求的宣传引导，指导消费者买到放心如意的产品。社会和媒体、网络等各方的监督始终是保证产品质量的重要环节，将此次风险监测评估成果以报道、专栏等形式指导消费者进行相关产品的甄别、督促消费者遵照产品说明书正确使用，提醒消费者注意防范可能发生的风险和危害。制作防水卷材购买手册，每年定期通过展板、宣传栏、质量月活动等方式加强对消费者正确选购防水卷材产品的宣传，引导广大消费者根据自身需求选择合理价位的产品，提升大家维护自身合法权益的意识，促使防水卷材行业整体质量水平的提高，为消费者创造放心满意的消费环境。

（四）本次风险监测使用的检测仪器设备信息

| 序号 | 仪器设备名称 | 型 号 | 编 号 | 测量范围及精度 | 校准有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 微机控制电液伺服万能试验机 | WDW-10C | 54862 | 0-10kN/0.5级 | 2026.1.9 |
|  | 电子天平 | YHM-20002 | 1910135 | 2000g，0.01g/Ⅱ级 | 2025.11.24 |
|  | 电热鼓风干燥箱 | 8401-5 | 168 | 0-300℃ | 2026.6.5 |
|  | 高低温恒温水浴 | DXDL-100 | 241142 | 2-100℃ | 2026.2.27 |
|  | 低温箱 | DW-40 | 132099 | -40℃～0℃ | 2026.1.9 |
|  | 防水卷材不透水仪 | JT3-06 | 13086 | 0～0.6MPa | 2026.1.9 |
|  | 换气老化试验机 | ZY6011A | 202502L06 | 室温-250℃ | 2026.04.09 |

注：本次检验使用仪器、设备，所有仪器、设备均在校准有效期内。

（五）进度要求

| 抽样时间 | 2025年XX月XX日-2025年XX月XX日 |
| --- | --- |
| 检验时间 | 2025年XX月XX日-2025年XX月XX日 |
| 任务上报时间 | 2025年XX月XX日前 |