产品质量安全监督抽查实施细则

2026年昌吉州床上用品

产品质量安全监督抽查实施细则

2026年4月30日发布                2026年05月06日实施

昌吉州市场监督管理局
2026年昌吉州床上用品产品质量

安全监督抽查实施细则

1.抽样方法

床单（条）、枕套（个）、被套（个）抽样基数不得低于2条/个/个。

抽取经标识检验合格或以任何方式表明合格的产品，床上用品(床单、枕套、被套)每个批次产品抽取数量为2条/个/个（其中1条/个/个用于检验检测，1条/个/个用于备样）。

2.检验依据

检验项目及实验方法见表1。

表1 床上用品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据标准 | 判定标准性质 （强制性/推荐性） | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 | 推荐性 | FZ/T 01057（适用部分） GB/T 2910（适用部分） FZ/T 01026-2017 GB/T 38015-2019 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | 强制性 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB 18401-2010 | 强制性 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 | 强制性 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | 强制性 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 | 强制性 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 | 强制性 | GB/T 3920-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则

3.依据标准

3.1判定规则

GB 18401-2010      国家纺织产品基本安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3结论用语

经抽样检验，所检项目纤维含量符合GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量标识》标准，其他项目符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准，依据《2026年昌吉州床上用品产品质量安全监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，XXXX项目不符合XXXX标准，依据《2026年昌吉州床上用品产品质量安全监督抽查实施细则》，判定为不合格。

产品质量安全监督抽查实施细则

2026年昌吉州棉花包装布产品质量安全

监督抽查实施细则

2026年4月30日发布                2026年05月06日实施

昌吉州市场监督管理局
2026年昌吉州棉花包装布产品质量安全

监督抽查实施细则

1.抽样方法

抽样基数不得低于2套。

抽取经标注检验合格或以任何方式表明合格的产品。棉花包装布每个批次产品抽取数量为2套(其中1套用于检验检测，1套用于备样）。

2.检验依据

检验项目及实验方法见表1。

表1棉花包装布检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据标准 | 判定标准性质 （强制性/推荐性） | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB 6975-2013 | 强制性 | FZ/T 01057（适用部分） GB/T 2910（适用部分） FZ/T 01026-2017 GB/T 38015-2019 |
| 2 | 密度 | GB 6975-2013 | 强制性 | GB/T 4668-1995 |
| 3 | 断裂强力 | GB 6975-2013 | 强制性 | GB/T 3923.1-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则

3.依据标准

3.1判定规则

GB 6975-2013         棉花包装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3结论用语

经抽样检验，所检项目符合GB 6975-2013标准，依据《2026年昌吉州棉花包装布产品质量安全监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，XXXX项目不符合GB 6975-2013标准，依据《2026年昌吉州棉花包装布产品质量安全监督抽查实施细则》，判定为不合格。

产品质量安全监督抽查实施细则

2026年昌吉州絮用纤维制品产品质量

安全监督抽查实施细则

2026年4月30日发布                2026年05月06日实施

昌吉州市场监督管理局
2026年昌吉州絮用纤维制品产品质量安全

监督抽查实施细则

1.抽样方法

抽样基数不得低于2床。

抽取经标注检验合格或以任何方式表明合格的产品，絮用纤维制品每个批次产品抽取数量为2床（其中1床用于检验检测，1床用于备样）。

2.检验依据

检验项目及实验方法见表1。

表1 絮用纤维制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据标准 | 判定标准性质 （强制性/推荐性） | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁用原料 | GB 18383-2007 | 强制性 | GB 18383-2007 |
| 2 | 不得检出物 | GB 18383-2007 | 强制性 | GB 18383-2007 |
| 3 | 短纤维含量 | GB 18383-2007 | 强制性 | GB 18383-2007 |
| 4 | 含杂质率 | GB 18383-2007 | 强制性 | GB/T 6499-2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则

3.依据标准

3.1判定规则

GB 18383-2007         絮用纤维制品通用技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3结论用语

经抽样检验，所检项目符合GB 18383-2007标准，依据《2026年昌吉州絮用纤维制品产品质量安全监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，XXXX项目不符合GB 18383-2007标准，依据《2026年昌吉州絮用纤维制品产品质量安全监督抽查实施细则》，判定为不合格。

产品质量安全监督抽查实施细则

2026年昌吉州学生校服产品质量安全

监督抽查实施细则

2026年4月30日发布                2026年05月06日实施

昌吉州市场监督管理局
2026年昌吉州学生校服产品质量安全

监督抽查实施细则

1.抽样方法

抽样基数不得低于2件/条/套。

抽取经标注检验合格或以任何方式表明合格的产品。校服（包括夏装、春秋装、冬装）每个批次产品抽取数量为2件/条/套(其中1件/条/套用于检验检测，1件/条/套用于备样）。

2.检验要求

检验项目及实验方法见表1。

表1 校服检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据标准 | 判定标准性质 （强制性/推荐性） | 检验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 31888-2015 | 推荐性 | FZ/T 01057（适用部分） GB/T 2910（适用部分） FZ/T 01026-2017 GB/T 38015-2019 GB/T 29862-2013 |
| 2 | 甲醛含量 | GB/T 31888-2015 | 推荐性 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 | GB/T 31888-2015 | 推荐性 | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 31888-2015 | 推荐性 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 31888-2015 | 推荐性 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 31888-2015 | 推荐性 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 31888-2015 | 推荐性 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 31888-2015 | 推荐性 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 31888-2015 | 推荐性 | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 起球 | GB/T 31888-2015 | 推荐性 | GB/T 4802.1-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则

3.依据标准

3.1判定规则

GB/T 31888-2015          中小学生校服

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

3.3结论用语

经抽样检验，所检项目符合GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准，其他项目标准依据《2026年昌吉州学生校服产品质量安全监督抽查实施细则》，判定为合格。

经抽样检验，XXXX项目不符合XXXX标准，依据《2026年昌吉州学生校服产品质量安全监督抽查实施细则》，判定为不合格。